不锈钢金属软管

产品结构特点: 
　　不锈钢金属软管是一种高品质的柔性连接管道，它是由极薄壁的、无缝或纵缝、不锈钢管经过高精度塑性变形加工成形的。具有良好的柔软性、抗疲劳性。耐高低温、耐腐蚀性等诸多优点。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、橡胶、机械、电力等行业。 
　　型号规格：

| 公称通径(ND) | 管体外径及允许偏差 | 软管编织外径及允许偏差 | 最小弯曲半径 |  | 工作压力(MPa) | 活套螺母规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 静态 | 动态 |  |  |
| Φ6 | 10.5-0.30 | 12-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 10 | M12*1.25 |
| Φ8 | 12.5-0.30 | 14-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 10 | M14*1.5 |
| Φ10 | 14.5-0.30 | 16-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 10 | M16*1.5 |
| Φ12 | 16.5-0.30 | 18-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 8 | M20*1.5 |
| Φ14 | 18.5-0.30 | 20-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 8 | M22*1.5 |
| Φ18 | 24.5-0.30 | 26-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 8 | M30*1.5 |
| Φ20 | 26.5-0.30 | 28-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 6.4 | M33*2 |
| Φ25 | 32.5-0.30 | 34-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 6.4 | M39*2 |
| Φ32 | 40.6-0.30 | 42-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 4 | M48*2 |
| Φ38 | 50.6-0.30 | 52-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 4 | M56*2 |
| Φ40 | 52.6-0.30 | 54-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 4 | M58*2 |
| Φ50 | 62.6-0.30 | 64-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 3.5 | M70*2M |
| Φ65 | 76-0.30 | 78-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 3.1 | 法兰 连接按 GB9113 GB9118 GB9119 |
| Φ80 | 96-0.30 | 99-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 2.4 |  |
| Φ100 | 125-0.30 | 128-0.30 | ≮10*ND | ≮15*ND | 1.9 |  |
| Φ125 | 154-0.30 | 184-0.40 | ≮10*ND | ≮15*ND | 1.5 |  |
| Φ150 | 180-0.30 | 184-0.40 | ≮10*ND | ≮15*ND | 1.1 |  |
| Φ175 | 210-0.30 | 214-0.60 | ≮10*ND | ≮15*ND | 1.0 |  |
| Φ200 | 240-0.30 | 244-0.50 | ≮10*ND | ≮15*ND | 0.85 |  |
| Φ250 | 290-0.30 | 294-0.50 | ≮10*ND | ≮15*ND | 0.60 |  |
| Φ300 | 345-0.30 | 350-0.50 | ≮10*ND | ≮15*ND | 0.25 |  |
| Φ350 | 400-0.30 | 406-0.50 | ≮10*ND | ≮15*ND | 0.25 |  |
| Φ400 | 450-0.30 | 456-0.50 | ≮10*ND | ≮15*ND | 0.25 |  |

江苏宏博机械制造有限公司

总部地址:江苏海安南莫工业园区

董事长：韩青云 13906278039

生产科：赵    巍  13962782598

总部电话:0513-88475696 88473588

总部传真：0513-88473988

分部电话:0513-88482413 88482449

分部传真：0513-88485068

公司网址:http://www.hongbojs.com/

E-mail:zdly@zdly.com hb@hongbojs.com